
第三章 采购需求

项目数量
(一)新生军训服装
2020年军训服装约1850套（具体数量以实际招生人数为准），其中每套包含：07迷彩上衣和裤子1套、07迷彩T恤2件、07迷彩帽刺绣帽徽1顶、07编织外腰带1只、07数码迷彩鞋1双；
（二）兵源预储班训练服装
2020年兵源预储班训练服装约100套（具体数量以实际招生人数为准）, 其中包括07丛林迷彩服1套（包含学员领章、软胸标）、07士兵春秋常服1套（包含学员肩章、硬胸标、国防服役章、领花）、07体能训练服1套，07迷彩帽刺绣帽徽1顶、士兵大檐帽1顶（包含帽徽）、07迷彩鞋1双、07士兵皮鞋1双、领带1条（包含领带夹）、长袖衬衣1件（金扣子）、短袖衬衣1件（金扣子）、常服外腰带。

二、项目资金
学生军训服装费（代收代支）
兵源预储班服装（专项支出）

三、技术参数

（一）新生军训服装
1.服装面料标准。
服装面料的基本安全技术指标符合《国家纺织产品基本安全技术规范》中B类服装标准，即“直接接触皮肤的纺织产品”。
2.具体服装指标(上衣、裤子各1件和T恤2件)
	序号
	检验项目
	技术要求

	1
	（上衣和裤子）面料要求
	涤棉混纺织物
其中棉纤维≥35%

	2
	T恤
	棉纤维100%

	3
	甲醛含量（mg/kg）
	<75

	4
	PH值
	4.0-8.5

	5
	耐酸汗渍色牢度（级）
变色
沾色
	≥3

≥3

	6
	耐碱汗渍色牢度（级）
变色
沾色
	≥3

≥3

	7
	耐干摩擦色牢度（级）
	≥3

	8
	耐水色牢度（级）
变色
沾色
	≥3

≥3

	9
	可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）
	≤20

	10
	缝制质量要求
	锁边或双包缝


3.07迷彩帽刺绣帽徽、涤棉混纺面料，具有防静电功能；
4.07编织外腰带；
5.07数码迷彩鞋需正规厂家，不脱胶、不断底（防滑）。

6.07数码迷彩样图
[image: image1.png]


[image: image14.png]



[image: image15.png]


[image: image16.png]



[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



（二）兵源预储班服装

1.技术要求

	序号
	服装名称
	主要参数

	1
	07迷彩服
	面料：抗静电涤棉斜纹布面料成份:棉65%，涤35% 克重: 165g/㎡±10，纱支：32S/2*10S/2，密度:108*58，含导电丝；

	2
	07春秋常服
	面料成份:毛70%，涤26% (含导电纤维) 氨纶4% 规格: 80Nm/2 X80Nm/2 克重: 195g/㎡±10，颜色为军绿色。

里料成份:经纱84dtex/48 (FDY) +20dtex导电丝，纬纱84dtex/36 (DTY)。裤腰需防滑腰里。色牢度：耐皂洗≥4，耐酸汗渍≥4 级，耐碱汗渍≥4 级；耐光≥4 级； 耐摩擦：干摩≥4 级，湿摩≥4 级；ph 值 4.0-7.5 之间， 甲醛含量：≤75mg/kg； 

	3
	07衬衣
	面料成份:军港绸（157+7）g/㎡，34.5tex× 复合纱，色牢度：耐皂洗≥4，耐酸汗渍≥4 级，耐碱汗渍≥4 级；耐光≥4 级；耐摩擦：干摩≥4 级，湿摩≥4级；ph 值 4.0-7.5 之间，甲醛含量：≤75mg/kg。 

	4
	07士兵皮鞋
	头层小牛皮，厚度 1.6mm±0.2，內底：成型合成內底,橡胶鞋底。耐磨性能（磨痕长度 mm）：前掌、后跟≦14；耐折性能：鞋底裂口≦20，鞋面：折后不应出现裂面，鞋底：不应出现开胶。

	5
	07迷彩鞋
	鞋面采用迷彩帆布，中口，系带，鞋底采用牛筋底，不脱胶、不断底（防滑）

	6
	常服外腰带
	07皮质，双环扣

	7
	标志符号
	国标（包括：肩章、领章、软、硬胸牌、领花、国防服役章、帽徽、领带、领带夹）


2.帽子涤棉混纺面料，具有防静电功能； 

3.所有配饰标志符号全部采用陆军学员的要求；

4.07数码迷彩样图
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四、项目相关要求
1.中标单位在中标公告7日内，须提供符合以上要求的本项目样品的市级（含）以上质检报告原件于业主查验，如不符合招标要求或未提供，视为虚假应标，取消其中标资格并扣除全部保证金，由本项目第二中标候选人替补为中标人，以此类推。
2.产品报价含税费、运输费和售后服务等一切费用。

3.产品验收：中标单位于送货时将产品送具有检验资质的单位提出报验申请，由检验单位出具当年第三方的产品检验合格报告后，招标人组织有关人员验收。
    4.中标单位在军训服装发放时必须准备100套备货，以调剂学生对服装、帽子大小的需求。
5.本次采购中标单位为意向企业，如因疫情影响导致军训无法开展，此次供货取消，中标单位直接作为下年新生军训服供货商。

六、服务承诺

1.供货按时，品种型号齐全，完全满足不同形体学生穿着要求，确保所有参训人员都可以穿上合体的服装。

2.服务周到，遇到有特大体型的学生，服装必须得到保证。

3.服装、鞋帽若出现质量问题，必须在规定时间内无条件调换。

4.保证做好售前、售中、售后服务。
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